KOMINKI  &  PIECE 		NIP 751-100-86-96

Zakład Zduński 			tel./fax 77 4142149

Andrzej Kubas			www.kominkikubas.pl

46-250 Wołczyn			email: info@ kominkikubas.pl

Ul. Kwiatów Polskich 14

CMA: Ceramiczne Moduły Akumulacyjne

Kształt Ceramicznych Modułów Akumulacyjnych pozwala na ich prosty i szybki montaż oraz dowolne zestawienie, co ma bardzo duże znaczenie przy różnych usytuowaniu wkładu kominkowego względem komina. Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania "zamka kielichowego" zapewnia ich bezpieczne użytkowanie. Produkowany przez nas system CMA został sprawdzony przez wieloletnie jego stosowanie. Udoskonalony technologicznie przez nas materiał o tak wysokim ciężarze właściwym i znacznie podwyższonej akumulacyjności ciepła dorównuje skutecznie w swych parametrach jego zagranicznym odpowiednikom. Badania techniczne zostały wykonane w akredytowanym laboratorium Instytutu Materiałów Ogniotrwałych nr: AB 097 PCA.

Przykłady ustawienia modułów CMA przy różnym usytuowaniu wkładu grzewczego względem komina.

Właściwości

| Kolor | brunatno-czerwony |
| --- | --- |
| Ogniotrwałość zwykła | 1230oC |
| Gęstość objętościowa | 2,8 – 2,9 g/cm3 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 24Mpa |
| Rozszerzalność cieplna | < 0,1 % |
| Ciepło właściwe 20 - 700oC | 0,94 kJ/kgK |

Rodzaje Ceramicznych Modułów Akumulacyjnych

Wymiary kształtek: 280 x 280 x 280 mm. Pole przekroju kanału 27 000 mm2

CMA- prosty 28 cm

CMA- prosty 14 cm

CMA- prosty rozszerzenie 5 cm

CMA- kolanko

CMA- trójnik

CMA- z szybrem

CMA- przyłącz 5 cm

CMA- wkładka 2 cm

CPA: Ceramiczne Płyty Akumulacyjne

Płyty o wymiarach 120 x 50 cm z nowoczesnej masy szamotowej o podwyższonej akumulacyjności ciepła, które dzięki niewielkiej grubości 25mm wyśmienicie nadają się do budowy dużych powierzchni grzewczych, elementów konstrukcyjnych bryły pieco-kominków i zewnętrznego płaszcza hipokausty. Płyty płaskie uzupełnione są płytami łukowymi i kątownikami. Stanowią one naturalne uzupełnienie do CMA - Ceramicznych Modułów Akumulacyjnych, umożliwiając zabudowę ich w bryle grzewczej pieco- kominka. Doskonale nadają się do budowy powierzchni grzewczych nadstaw i okapów kominków,w miejsce płyt gipsowych i izolacyjnych.

KOMINKI  &  PIECE

Zakład Zduński

Andrzej Kubas